**ÖZEL/10 KURŞUN GEÇİRMEZ CAM YAPILMASI**

**EN 1063 BR7 (NS)** standardına uygun olarak : FJ tipinde 7.62 mm 51mm çapında 9,45 gr ağırlığında, çelik uçlu mermileri yaklaşık 830m/s hız ile 10 mt'den atılan 3 adet mermiyi durduracak standartdadır. Camın kurşun geliş yönünün zıt yönünde çapak/sıçrak atmama özelliğindedir. İbraz edilecek test raporunda bu özelliklerin bulunması gerekmektedir.

Cam katmanı iç yüzeyinde 100/300 mikron arası güvenlik film uygulması yapılacaktır.

Laminasyon’ lu kurşun geçirmez camlarda işlem, laminasyon öncesi tüm camlar rodajlanacak’ tır ( zımpara kesinlikle kabul edilmeyecektir.) laminasyon işlemi biten camlarda çizik, laminasyon içerisinde kalmış leke ve baloncuklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kurşun geçirmez cam sertifikası uluslararası akredite bir kuruluş tarafından sağlanmış olmalıdır. Ve bu belge idareye onay aşamasında sunulmalıdır.

Kurşun geçirmez cam üreticisi tarafından en az 2 yıl bozulmalara karşı yazılı garanti yazısı verecektir.

2. Yukarıdaki teknik özelliklere uygulama projesi ve detayına uygun olarak Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri müteahhitlik karı ve genel giderler dâhildir.